 241550, Брянская область,г.Сельцо,ул.Пролетарская,д.39

Т.8-920-606-61-90

E-mail:748341@rambler.ru

|  |
| --- |
| **GurTEC 50FC ( Франция)** |

**ОПИСАНИЕ**

**GurTEC 50FC** – это высокомодульный однокомпонентный клей-герметик на основе полиуретана.

Затвердевает под действием атмосферной влаги.

Он обладает отличной адгезией к листовому металлу, алюминию, меди, нержавеющей стали, керамике, стеклу, дереву и др.

**СВОЙСТВА**

\*Постоянно гибкий

\*Отличная тиксотропность

\* Не текуч, отсутствие подтеков после вклейки

\* Высокая скорость отверждения

\* Хорошая адгезия

\*Высокая устойчивость в УФ

\*Одноподушковый (Стекло остается на месте при срабатывании только одной подушки)

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Применим для вклейки ветровых и боковых стекол автомобилей, судов, железнодорожного транспорта, спец.техники , автобусах.

Применяется с праймером (грунтом) на предварительно обезжиренной (очищенной) поверхности.

**СРОК ГОДНОСТИ**

12 месяцев в оригинальной упаковке. Рекомендуемая температура хранения от -5 до +40 С.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

-Основа: полиуретан

-Цвет: черный

-Запах: слабый запах

-Консистенция: пастообразная

-Механизм отверждения: реакция на влагу

-Плотность: 1,08±0,03 г/см

-Время образования пленки:40-60 минут

-Твердость по Шору:50 ±5

-Диапазон рабочих температур: -40 +90 С

-Температура нанесения: -5 +40 С

-Удлинение при разрыве: ок 400%

-Полное застывание: 24 часа